ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»

(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Кафедра «Строительные материалы и технологии»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ энерго-РЕСУРСО-СБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

(Б1.В.ДВ.2.1)

для направления

08.04.01 «Строительство»

по магистерской программе

«Методы расчета и проектирования комбинированных строительных конструкций зданий и сооружений»

Форма обучения – очная, заочная

Санкт-Петербург

2016

Рабочая программа рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры «Строительные материалы и технологии»

Протокол № ____ от «_____» _________ 201__ г.

Программа актуализирована и продлена на 201_/201_ учебный год (приложение).

| Заведующий кафедрой «Строительные материалы и технологии» | ____________ | Т.М. Петрова |
| --- | --- | --- |
| «___» _________ 201__ г. |  |  |

1. Цели и задачи дисциплины

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным «30» октября 2014 г., приказ № 1419 по направлению 08.04.01 «Строительство», по дисциплине «Долговечность строительных материалов в гражданском и промышленном строительстве».

Целью изучения дисциплины является:

- освоение теоретического материала в области коррозии материалов, изделий и конструкций;

- оценка основных причин развития коррозионных процессов в структуре бетонных и железобетонных изделий и конструкций и влияющих на них факторов;

- формирование представления о параметрах долговечности бетонных и железобетонных изделий и конструкций транспортного, промышленного и гражданского строительства.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- проведение лабораторных работ, направленных на изучение методов идентификации признаков протекания коррозионных процессов в структуре строительных материалов, изделий и конструкций, их оценке и предотвращению;

- освоение основных стандартизированных методов, направленных на повышение долговечности строительных материалов, изделий и конструкций.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются: приобретение знаний, умений, навыков.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

- современные проблемы в области строительного материаловедения и технологии конструкционных материалов;

- виды дефектности структуры композиционных материалов, стадии их развития и степень опасности при разрушении;

- основные факторы, влияющие на долговечность строительных материалов, изделий и конструкций;

- классификацию основных видов коррозионных процессов строительных материалов.

УМЕТЬ:

- проводить оценку условий эксплуатации материалов в изделиях, конструкциях и сооружениях транспортного, промышленного и гражданского строительства;

- определять оптимальное сочетание материалов с целью повышения надежности и долговечности строительных конструкций и исключения вероятности возникновения внутренней коррозии бетона;

- выявлять причины и находить оптимальные технологические решения и методы торможения роста и развития трещинообразования в структуре материалов, изделий и конструкций;

- использовать методы, приборы диагностической и контролирующей аппаратуры с диагностикой степени повреждения материала конструкции;

- анализировать и собирать основные сведения об основных причинах и последствиях разрушения бетонных и железобетонных изделий и конструкций транспортного, промышленного и гражданского строительства.

ВЛАДЕТЬ:

- методами оптимизации номинального состава, структуры и свойств строительных материалов;

- способами повышения долговечности строительных материалов, изделий и конструкций;

- отечественными и зарубежными методиками выявления признаков протекания щелоче-силикатной реакции в бетонных и железобетонных конструкциях.

Приобретенные знания, умения, навыки, характеризующие формирование компетенций, осваиваемые в данной дисциплине, позволяют решать профессиональные задачи, приведенные в соответствующем перечне по видам профессиональной деятельности в п. 2.4 общей характеристики основной профессиональной образовательной программы (ОПОП).

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК):

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5);

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК),соответствующих видам профессиональной деятельности, на которыеориентирована программа магистратуры:

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность:

- владением методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК-2);

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведена в п. 2.1 общей характеристики ОПОП.

Объекты профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведены в п. 2.2 общей характеристики ОПОП.

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Долговечность строительных материалов в гражданском и промышленном строительстве» (Б1.В.ДВ.2.2) относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору для обучающегося.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Для очной формы обучения:

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 |
| Контактная работа (по видам учебных занятий) В том числе: лекции (Л) практические занятия (ПЗ) лабораторные работы (ЛР) | 54 36 – 18 | 54 36 – 18 |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 27 | 27 |
| Контроль | 27 | 27 |
| Форма контроля знаний | Э | Э |
| Общая трудоемкость: час / з.е. | 108 / 3 | 108 / 3 |

Примечание: Э – экзамен

Для заочной формы обучения:

| Вид учебной работы | Всего часов | Курс |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 |
| Контактная работа (по видам учебных занятий) В том числе: лекции (Л) практические занятия (ПЗ) лабораторные работы (ЛР) | 20 12 – 8 | 20 12 – 8 |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 79 | 79 |
| Контроль | 9 | 9 |
| Форма контроля знаний | Э | Э |
| Общая трудоемкость: час / з.е. | 108 / 3 | 108 / 3 |

Примечание: Э – экзамен

5. Содержание и структура дисциплины

5.1 Содержание дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основы долговечности строительных материалов, изделий и конструкций для транспортного, промышленного и гражданского строительства | Типы коррозионно-активных сред. Влияние структуры, химического и минералогического состава материалов на долговечность изделий и конструкций для транспортного, промышленного и гражданского строительства |
| 2 | Классификация и взаимосвязь коррозионно-активных сред и типов коррозии | Классификация и взаимосвязь коррозионно-активных сред и типов коррозии. Описание, классификация и механизм протекания основных видов коррозии материалов, изделий и конструкций. |
| 3 | Физическая коррозия материалов, изделий и конструкций из различных строительных материалов | Факторы, вызывающие физическую коррозию материалов. Последствия протекания физической коррозии материалов. Оценка уровня снижения долговечности строительных материалов, изделий и конструкций вследствие протекания физической коррозии. Методы предупреждения и прогнозирования физической коррозии. |
| 4 | Защита бетонных и железобетонных изделий и конструкций при химической коррозия и меры | Виды химической коррозии и классификация факторов, вызывающих ее протекание. Последствия протекания химической коррозии материалов с точки зрения долговечности изделий и конструкций. Оценка кинетики изменения эксплуатационных характеристик изделий и конструкций вследствие протекания химической коррозии. Методы предупреждения и прогнозирования химической коррозии бетона и железобетона. |
| 5 | Влияние органических соединений на коррозионные процессы бетонных и железобетонных конструкций | Виды коррозионно-активных органических соединений. Природа и типы их воздействия на тело бетонных и железобетонных изделий и конструкций транспортного, промышленного и гражданского назначения. |
| 6 | Биологическая коррозия бетона | Вещества биологического происхождения, способные спровоцировать протекание биологической коррозии бетона. Природа и типы воздействия веществ биологического происхождения на материал конструкции. |
| 7 | Кинетика внутренней коррозии бетонных и железобетонных конструкций | Механизм и внешние видимые признаки протекания внутренней коррозии бетона. Факторы, влияющие на кинетику протекания щелоче-силикатной реакции в бетоне. Отечественные и зарубежные методы оценки и предотвращения внутренней коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортного, промышленного и гражданского строительства. |
| 8 | Долговечность строительных материалов, изделий и конструкций с химическими и минеральными добавками | Основные виды химических и минеральных добавок, применяемые в транспортном, промышленном и гражданском строительстве. Кинетика протекания внутренней коррозии бетона в пластифицированных бетонных композициях. Методы оценки и выявления признаков коррозии при наличии химических и минеральных добавок. |
| 9 | Долговечность бетонных и железобетонных конструкций в условиях знакопеременных температур | Понятие морозостойкости бетона. Классификация марок по морозостойкости. Факторы, определяющие морозостойкость бетонных и железобетонных конструкций. Ускоренные и длительные методы определения морозостойкости бетона. Методы повышения морозостойкости бетона |
| 10 | Взаимодействие бетона с водой. Водонепроницаемость. Водопоглощение. | Характеристика марок бетона по водонепроницаемости и водопоглощению. Прямые и косвенные показатели бетона по взаимодействию с водой. Взаимосвязь водонепроницаемости и морозостойкости бетона. |
| 11 | Сопротивление бетона истираемости | Методы определения истираемости бетонов. Взаимосвязь истираемости и морозостойкости бетонов для транспортного строительства |
| 12 | Коррозионные процессы в металлических конструкциях, изделиях и арматуре. | Классификация сред, вызывающих протекание коррозии металлов и арматуры. Последствия протекания коррозии арматуры для долговечности конструкций. Электрокоррозия металла.Меры защиты и повышения эксплуатационных характеристик конструкций промышленного и гражданского назначения |
| 13 | Долговечность антикоррозионных покрытий | Типы антикоррозионных покрытий и способы их нанесения. |
| 14 | Основные направления повышения долговечности строительных материалов, изделий и конструкций | Отечественные и зарубежные рекомендации и нормативные документы, регламентирующие способы повышения долговечности и надежности строительных материалов, изделий и конструкций для транспортного, промышленного и гражданского строительства. |

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

Для очной формы обучения:

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основы долговечности строительных материалов, изделий и конструкций для транспортного, промышленного и гражданского строительства | 2 | – | – | 2 |
| 2 | Классификация и взаимосвязь коррозионно-активных сред и типов коррозии | 2 | – | 2 | 2 |
| 3 | Физическая коррозия материалов, изделий и конструкций из различных строительных материалов | 2 | – | – | 2 |
| 4 | Защита бетонных и железобетонных изделий и конструкций при химической коррозия и меры | 2 | – | 2 | 2 |
| 5 | Влияние органических соединений на коррозионные процессы бетонных и железобетонных конструкций | 2 | – | – | 2 |
| 6 | Биологическая коррозия бетона | 2 | – | – | 2 |
| 7 | Кинетика внутренней коррозии бетонных и железобетонных конструкций | 2 | – | – | 2 |
| 8 | Долговечность строительных материалов, изделий и конструкций с химическими и минеральными добавками | 2 | – | 4 | 2 |
| 9 | Долговечность бетонных и железобетонных конструкций в условиях знакопеременных температур | 8 | – | 4 | 3 |
| 10 | Взаимодействие бетона с водой. Водонепроницаемость. Водопоглощение. | 4 | – | 2 | 2 |
| 11 | Сопротивление бетона истираемости | 2 | – | 2 | 2 |
| 12 | Коррозионные процессы в металлических конструкциях, изделиях и арматуре. | 2 | – | – | 2 |
| 13 | Долговечность антикоррозионных покрытий | 2 | – | – | – |
| 14 | Основные направления повышения долговечности строительных материалов, изделий и конструкций | 2 | – | 2 | 2 |
| Итого | 36 | – | 18 | 27 |

Для заочной формы обучения:

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основы долговечности строительных материалов, изделий и конструкций для транспортного, промышленного и гражданского строительства | 2 | – | – | 2 |
| 2 | Классификация и взаимосвязь коррозионно-активных сред и типов коррозии | – | – | – | 6 |
| 3 | Физическая коррозия материалов, изделий и конструкций из различных строительных материалов | 2 | – | – | 4 |
| 4 | Защита бетонных и железобетонных изделий и конструкций при химической коррозия и меры | 2 | – | – | 6 |
| 5 | Влияние органических соединений на коррозионные процессы бетонных и железобетонных конструкций | 2 | – | – | 2 |
| 6 | Биологическая коррозия бетона | 2 | – | – | 2 |
| 7 | Кинетика внутренней коррозии бетонных и железобетонных конструкций | – | – | – | 10 |
| 8 | Долговечность строительных материалов, изделий и конструкций с химическими и минеральными добавками | – | – | 4 | 6 |
| 9 | Долговечность бетонных и железобетонных конструкций в условиях знакопеременных температур | – | – | 4 | 10 |
| 10 | Взаимодействие бетона с водой. Водонепроницаемость. Водопоглощение. | – | – | – | 8 |
| 11 | Сопротивление бетона истираемости | – | – | – | 10 |
| 12 | Коррозионные процессы в металлических конструкциях, изделиях и арматуре. | – | – | – | 4 |
| 13 | Долговечность антикоррозионных покрытий | – | – | – | 3 |
| 14 | Основные направления повышения долговечности строительных материалов, изделий и конструкций | 2 | – | – | 6 |
| Итого | 12 | – | 8 | 79 |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Перечень учебно-методического обеспечения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основы долговечности строительных материалов, изделий и конструкций для транспортного, промышленного и гражданского строительства | 1. Петрова, Татьяна Михайловна. Ресурсосберегающая технология бетона и технико-экономическое обоснование выбора материалов. Ч. 1 : Оценка влияния агрессивности окружающей среды на долговечность бетонных и железобетонных сооружений и выбор мер защиты [Текст] : учебное пособие / Т. М. Петрова, Н. А. Джаши, Н. Н. Шангина. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 39 с. 2. Петрова, Татьяна Михайловна. Методы оценки качества строительных растворов [Текст] : учебное пособие / Т. М. Петрова, Л. Ф. Казанская ; ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2014. - 36 с. 3. Петрова, Татьяна Михайловна. Легкие и ячеистые бетоны : учеб. пособие / Т. М. Петрова, О. Е. Макаревич, С. Т. Фролов. - СПб. : ПГУПС, 2009. - 39 с. Комохов, Павел Григорьевич. Строительные материалы с использованием попутных продуктов промышленности [Текст] : учеб. пособие / П. Г. Комохов [и др.] ; ПГУПС. - СПб. : ОМ-Пресс, 2002. - 73 с. |
| 2 | Классификация и взаимосвязь коррозионно-активных сред и типов коррозии |  |
| 3 | Физическая коррозия материалов, изделий и конструкций из различных строительных материалов |  |
| 4 | Защита бетонных и железобетонных изделий и конструкций при химической коррозия и меры |  |
| 5 | Влияние органических соединений на коррозионные процессы бетонных и железобетонных конструкций |  |
| 6 | Биологическая коррозия бетона |  |
| 7 | Кинетика внутренней коррозии бетонных и железобетонных конструкций |  |
| 8 | Долговечность строительных материалов, изделий и конструкций с химическими и минеральными добавками |  |
| 9 | Долговечность бетонных и железобетонных конструкций в условиях знакопеременных температур |  |
| 10 | Взаимодействие бетона с водой. Водонепроницаемость. Водопоглощение. |  |
| 11 | Сопротивление бетона истираемости |  |
| 12 | Коррозионные процессы в металлических конструкциях, изделиях и арматуре. |  |
| 13 | Долговечность антикоррозионных покрытий |  |
| 14 | Основные направления повышения долговечности строительных материалов, изделий и конструкций |  |

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств по дисциплине является неотъемлемой частью рабочей программы и представлен отдельным документом, рассмотренным на заседании кафедры и утвержденным заведующим кафедрой.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, нормативно-правовой документации и других изданий, необходимых для освоения дисциплины

8.1 Перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Петрова, Татьяна Михайловна. Ресурсосберегающая технология бетона и технико-экономическое обоснование выбора материалов. Ч. 1 : Оценка влияния агрессивности окружающей среды на долговечность бетонных и железобетонных сооружений и выбор мер защиты [Текст] : учебное пособие / Т. М. Петрова, Н. А. Джаши, Н. Н. Шангина. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 39 с.

2. Петрова, Татьяна Михайловна. Методы оценки качества строительных растворов [Текст] : учебное пособие / Т. М. Петрова, Л. Ф. Казанская ; ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2014. - 36 с.

3. Петрова, Татьяна Михайловна.     Легкие и ячеистые бетоны : учеб. пособие / Т. М. Петрова, О. Е. Макаревич, С. Т. Фролов. - СПб. : ПГУПС, 2009. - 39 с.

8.2 Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Комохов, Павел Григорьевич. Строительные материалы с использованием попутных продуктов промышленности [Текст] : учеб. пособие / П. Г. Комохов [и др.] ; ПГУПС. - СПб. : ОМ-Пресс, 2002. - 73 с.

8.3 Перечень нормативно-правовой документации, необходимой для освоения дисциплины

При освоении данной дисциплины нормативно-правовая документация не используются.

8.4 Другие издания, необходимые для освоения дисциплины

- Журнал «Цемент и его применение» за 2006-2016гг.

- Журнал «Строительные материалы» за 2006-2016 гг.

- Журнал «Вестник гражданских инженеров» за 2006-2016 гг.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- Личный кабинет обучающегося и электронная информационно-образовательная среда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sdo.pgups.ru/ (для доступа к полнотекстовым документам требуется авторизация).

- Профессиональные справочные системы Техэксперт–электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс].  Режим доступа: http://www.cntd.ru/, свободный— Загл. с экрана;

- Консультант плюс. Правовой сервер [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/, свободный. — Загл. с экрана.

- Бесплатная библиотека документов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://norm-load.ru, свободный. — Загл. с экрана;

- Электронно-библиотечная система ЛАНЬ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://e.lanbook.com — Загл. с экрана.

- Электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://window.edu.ru, свободный. — Загл. с экрана.

- Электронно-библиотечная система ibooks.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://ibooks.ru/ — Загл. с экрана.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

- Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приведенном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся должен освоить все разделы дисциплины с помощью учебно-методического обеспечения, приведенного в разделах 6, 8 и 9 рабочей программы.

- Для формирования компетенций обучающийся должен представить типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, предусмотренные текущим контролем (см. фонд оценочных средств по дисциплине).

- По итогам текущего контроля по дисциплине, обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию (см. фонд оценочных средств по дисциплине).

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

- перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, электронная почта, онлайн - энциклопедии и справочники, электронные учебные и учебно-методические материалы).

- электронная информационно-образовательная среда Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://sdo.pgups.ru.

Дисциплина обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, установленного на технических средствах, размещенных в специальных помещениях и помещениях для самостоятельной работы в соответствии с утвержденными расписаниями учебных занятий, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы.